| 1.3207 | HS10-4-3-10 | SK10V, SKH57, S10-4-3-10, T42, W12Cr4V5Co5, LO-S 3207 |
| --- | --- | --- |

Zakres wymiarowy:

- Pręty okrągłe 1.3207

| mm Ø | mm Ø |
| --- | --- |
| 4 mm x L = 63 mm 4 mm x L = 100 mm 5 mm x L = 100 mm 6 mm x L = 63 mm 6 mm x L = 100 mm 6 mm x L = 125 mm 8 mm x L = 80 mm 8 mm x L = 100 mm 8 mm x L = 160 mm 8 mm x L = 200 mm 10 mm x L = 80 mm 10 mm x L =100 mm 10 mm x L = 160 mm | 10 mm x L = 200 mm 12 mm x L = 100mm 12 mm x L = 160 mm 12 mm x L = 200 mm 14 mm x L = 100 mm 14 mm x L = 160 mm 16 mm x L = 100 mm 16 mm x L = 160 mm 16 mm x L = 200 mm 20 mm x L = 160 mm 20 mm x L = 200 mm |

- Pręty płaskie 1.3207

| mm | mm |
| --- | --- |
| 6 x 4 mm x L = 80 mm 6 x 4 mm x L = 100 mm 8 x 4 mm x L = 100 mm 8 x 5 mm x L = 100 mm 10 x 5 mm x L = 100 mm 10 x 5 mm x L = 160 mm 10 x 6 mm x L = 100 mm 10 x 6 mm x L = 160 mm 12 x 6 mm x L = 100 mm 12 x 6 mm x L = 160 mm 12 x 6 mm x L = 200 mm 12 x 8 mm x L = 100 mm 12 x 8 mm x L = 160 mm 12 x 8 mm x L = 200 mm | 16 x 8 mm x L = 100 mm 16 x 8 mm x L = 160 mm 16 x 8 mm x L = 200 mm 16 x 10 mm x L = 100 mm 16 x 10 mm x L = 160 mm 16 x 10 mm x L = 200 mm 20 x 10 mm x L = 100 mm 20 x 10 mm x L = 160 mm 20 x 10 mm x L = 200 mm 20 x 12 mm x L = 160 mm 20 x 12 mm x L = 200 mm 25 x 16 mm x L = 160 mm 25 x 16 mm x L = 200 mm |

3. Pręty płaskie kute 1.3207

Pręty płaskie kute od szerokości 100mm do 600mm. Długość prętów według Państwa specyfikacji.

- Pręty kwadratowe 1.3207

| mm | mm |
| --- | --- |
| 4 x 4 mm x L = 63 mm 4 x 4 mm x L = 80 mm 5 x 5 mm x L = 80 mm 6 x 6 mm x L = 80 mm 6 x 6 mm x L = 100 mm 8 x 8 mm x L = 80 mm 8 x 8 mm x L = 100 mm 8 x 8 mm x L = 125 mm 8 x 8 mm x L = 160 mm 10 x 10 mm x L = 80 mm 10 x 10 mm x L = 100 mm 10 x 10 mm x L = 125 mm 10 x 10 mm x L = 160 mm 10 x 10 mm x L = 200 mm | 12 x 12 mm x L = 100 mm 12 x 12 mm x L = 125 mm 12 x 12 mm x L = 160 mm 12 x 12 mm x L = 200 mm 14 x 14 mm x L = 125 mm 14 x 14 mm x L = 160 mm 14 x 14 mm x L = 200 mm 16 x 16 mm x L = 100 mm 16 x 16 mm x L = 160 mm 16 x 16 mm x L = 200 mm 20 x 20 mm x L = 160 mm 20 x 20 mm x L = 200 mm 25 x 25 mm x L = 200 mm |